附件1

建筑用砂检测报告汇总表

| 单位 | 砂类别 | 检验结论 |
| --- | --- | --- |
| 汕尾市富丽混凝土搅拌有限公司 | 河砂 | 本试样按细度模数分属中砂，其级配属Ⅱ区 含泥量、泥块含量、氯离子含量符合标准要求 |
| 汕尾市兴业混凝土有限公司 | 河砂 | 本试样按细度模数分属粗砂，其级配属Ⅱ区 含泥量、泥块含量、氯离子含量符合标准要求 |
| 汕尾市润通混凝土有限公司 | 河砂 | 本试样按细度模数分属中砂，其级配属Ⅱ区 含泥量、泥块含量、氯离子含量符合标准要求 |
| 陆丰市伟创混凝土有限公司 | 河砂 | 本试样按细度模数分属中砂，其级配属Ⅱ区 含泥量、泥块含量、氯离子含量符合标准要求 |
| 海丰县后门镇东成混凝土搅拌站有限公司 | 河砂 | 本试样按细度模数分属粗砂，其级配属Ⅱ区 含泥量、泥块含量、氯离子含量符合标准要求 |
| 海丰富基建材制品有限公司 | 河砂 | 本试样按细度模数分属中砂，其级配属Ⅱ区 含泥量、泥块含量、氯离子含量符合标准要求 |
| 海丰建嘉混凝土搅拌有限公司 | 河砂 | 本试样按细度模数分属中砂，其级配属Ⅱ区 含泥量、泥块含量、氯离子含量符合标准要求 |
| 海丰县广富混凝土有限公司 | 河砂 | 本试样按细度模数分属中砂，其级配属Ⅱ区 含泥量、泥块含量、氯离子含量符合标准要求 |
| 陆丰市富成源混凝土有限公司 | 河砂 | 本试样按细度模数分属粗砂，其级配属Ⅱ区 含泥量、泥块含量、氯离子含量符合标准要求 |
| 陆丰市吉泓源混凝土有限公司 | 河砂 | 本试样按细度模数分属中砂，其级配属Ⅱ区 含泥量、泥块含量、氯离子含量符合标准要求 |
| 陆河县泰安混凝土有限公司 | 河砂 | 本试样按细度模数分属中砂，其级配属Ⅱ区 含泥量、泥块含量、氯离子含量符合标准要求 |
| 陆河县塔牌混凝土有限公司 | 河砂 | 本试样按细度模数分属中砂，其级配属Ⅱ区 含泥量、泥块含量、氯离子含量符合标准要求 |
| 陆丰市金塔混凝土有限公司 | 河砂 | 本试样按细度模数分属粗砂，其级配属Ⅱ区 含泥量、泥块含量、氯离子含量符合标准要求 |
| 汕尾市鸿顺混凝土有限公司 | 河砂 | 本试样按细度模数分属中砂，其级配属Ⅱ区 含泥量、泥块含量、氯离子含量符合标准要求 |
| 汕尾市红海湾佳龙混凝土有限公司 | 河砂 | 第一组试样按细度模数分属细砂，其级配属Ⅲ区 含泥量、泥块含量、氯离子含量符合标准要求； 第二组试样按细度模数分属中砂，其级配属Ⅱ区 含泥量、泥块含量、氯离子含量符合标准要求 |
| 陆丰忠建实业有限公司 | 河砂 | 本试样按细度模数分属中砂，其级配属Ⅱ区 含泥量、泥块含量、氯离子含量符合标准要求 |
| 陆丰市实兴建材有限公司 | 河砂 | 本试样按细度模数分属细砂，其级配属Ⅲ区 含泥量、泥块含量、氯离子含量符合标准要求 |
| 陆河县恒锋混凝土有限公司 | 河砂 | 本试样按细度模数分属中砂，其级配属Ⅱ区 含泥量、泥块含量、氯离子含量符合标准要求 |
| 陆河县新华通混凝土有限公司 | 河砂 | 本试样按细度模数分属中砂，其级配属Ⅱ区 含泥量、泥块含量、氯离子含量符合标准要求 |